№ 14 Дәріс

Тақырыбы:

Таза металдардың кристалдық құрылымы

Мыс құрылымы

Рентгендік талдау әдісі арқылы  анықталған алғашқы құрылымдардың бірі – мыс (Cu) құрылымы. Зерттеулер бойынша мыс құрылымындағы Бравэ торы жақтары центрленген кубтық тор екені дәлеледенді. Қабырғасының ұзындығы а=3,61 Å. Бір элементар ұяшыққа төрт атом сәйкес келеді. Әрбір атом 12 жақын атомдармен қоршалған, к.с.=12, координациялық көпбұрыш – кубоктаэдр.  Жақтары центрленген кубтық ұяшықта түйіндер саны да төртке тең болғандықтан, мыс атомының кристалдық торда орналасуының жалғыз мүмкін жолы - олардың тор түйіндерінде орналасуы (87-сурет).  Браве торы – жақтары центрленген куб (ЖЦК). Федоров бойынша кеңістіктік тобы – Ғт3т.

Осындай құрылымға ұқсас болатын басқа да көптеген металдар бар, мысалы, Au (a=4,07 Å), Ag (a=4,08 Å), Al  (a=4,04 Å), Pt (a=3,92 Å), никель, алюминий, кальций, торий, қорғасын және т.б. Бқл металдар салыстырмалы түрде жұмсақ, иілімді, жеңіл өңделеді. Олардың көбі қатты ерітінділердің үздіксіз қатарын құрайды, мысалы Ag-Au, Cu-Au. Мыстың құрылымдық типіне сәйкес келетін интерметалдық қосылыстар да бар: AuSb , Au2Bi, Au2Pb, Cu2Mg, Bi2K, ZrH, TiH және т.б.

87-сурет. Мыс құрылымы                 88-сурет. Fe құрылымы

Вольфрам және темір құрылымы

Келесі белгілі болған W және темір (Fe) құрылымы 88-суретте келтірілген. Бұл құрылымының элементар ұяшығы  – (темір үшін қабырғасының ұзындығы 2,86 Å –ға тең)  көлемі центрленген куб.  Бір ұяшыққа екі атом сәйкес келеді (қысқаша түрде Z=2 деп жазылады). Атомдар кубтың төбелері мен көлемінде орналасады. Әрбір ұяшыққа екі түйін сәйкес келеді. Браве торы – көлемі центрленген куб (КЦК). Кеңістіктік тобы - Іт3т.

Вольфрам құрылымына қиын балқитын КЦК - металдар қатары жатады:  хром, ванадий, молибден, ниобий, тантал, β-кобальт, Ti титан (a=3,32 Å), цирконий, гафний, сілтілік элементтер – Na натрий (a=4,28 Å), K калий (a=5,33 Å),  литий, рубидий, цезий, сілтілік-жер элементтері – кальций, стронций, Ba барий (a=5,01 Å), актинидтер – уран, нептуний, плутоний және т.б. Интерметалдық қосылыстар арасынан КЦК-құрылымда AgZn, Cu3Al, CoAl, Cu5Sn, LiAg, LiAl, TaH және т.б. кристалданады.Fe темір 900 0С ден төмен және 1400 0Сден жоғары КЦК құрылымына жатса, 910 0С-1400 0С аралығында жақтары центрленген (ЖЦК) құрылымды болады.

Айналы жазықтықтар элементар ұяшықтың қырларына және диагональдарына параллель өтеді. Ұяшық базисының атом координаттары: [[000]], [[½ ½ ½]]. Атомдар арақашықтығы 3a/2 , мұндағы а – элементар кубтың қабырғасы.

Магний құрылымы

Үшінші маңызды құрылым – магний (Mg) құрылымы (89-сурет). Магний құрылымы гексагональды; a=3,20 Å, с=5,20 Å. Әрбір ұяшыққа алты атом сәйкес келеді: үшеуі төбелері мен базистік жақтардың ортасында және үшеуі гексагональды ұяшықты ойша бөлуге болатын алты тригональды призманың үшеуінің ортасында орналасады (89, а - сурет). Бұл кезде «толтырылған» және «бос» призмалар өзара кезектесіп орналасады.

Мұндай құрылымдағы координат басын таңдау еркіндігі бар болғандықтан, егер магнийдің бастапқы атомына (000) координат орнына, суретте көрсетілгендей, (1/3 2/3 1/4)  координаттар беріп, магний құрылымын басқаша бейнелеуге болады.

Магнийдің әрбір атомы он екі жақын атомдармен қоршалған: алтауы сол қабаттағы, үшеуі жоғарғы көршілес қабаттағы, үшеуі төменгі көршілес қабаттағы, яғни, к.с.=12. Координациялық көпжақ – гексагональды кубоктаэдр. Гексагональды кристалдардың құрылымын көбіне толық гексагональды ұяшық түрінде емес, оның үштен бір бөлігін құрайтын примитивті параллелепипед түрінде бейнелейді (89, б - сурет). Браве торы примитивті параллелепипед ұяшығы бойынша алынады. Магнийдің кеңістіктік тобы - P63/mmc

Магний құрылымдық типінде гескагоналды металдар: кадмий, Ве берилий (a=3,20 Å, с=5,20 Å), Со кобальт (a=3,20 Å, с=5,20 Å),талий, тина, никель, хром және т.б. кристалданады (3.4, 3.5 кестелерін қараңыз). Бұл құрылым сонымен қоса, әдетте интерметалдық қосылыстар AgCd, AgCd3, AuCd, AuCd3, CuCd3, AgZn3, AuZn3, CuZn3, NiMo, Ag5Al3, TiH, W2C және т.б. үшін.

89-сурет. Магний құрылымы

а – толық гексагональды ұяшық;б – примитивті ұяшы